六価クロム溶出試験結果報告書 （ ／ ） 工事名. 工事箇所. 受 注 者; 名 称. 住 所. 電 話. 工事発注担当課. 工期; 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで. 地盤改良または使用した改良土の種類. 対象工事施行規模; ｍ3［または 本（L= m）］. 対象工事施工期間; 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで. 使用した固化材の品名. 試験実施個数; 配合： 施工： ＴＲ： 土：. 区 分; 採 取 日; 溶 出 量; 固化材添加量; 土 質; 備 考. H; mg/ℓ; Kg/㎥. 注１）区分欄は配合設計段階(配合)、施工後段階(施工)、タンクリーチング試験(TR)、 土溶出試験(土)を記入のこと。 ２）土質欄は目視により推定される土質分類の名称を記入のこと。 ３）タンクリーチング試験、土の溶出試験及びこれに対応した施工後段階、配合設 計段階の試験結果備考欄には一対の記号(アルファベット等)を記入のこと。 ４）深度別に試験を実施したものは、採取深度を備考欄に記入のこと。 ５）報告書は地盤改良等の種類別、使用した固化材の種類別に作成する。

六価クロム溶出試験結果報告書【記載例】 （ ／ ） 工事名; ○○○○道路再整備工事. 工事箇所; 江別市○○町地内. 受 注 者; 名 称; ○○○建設（株）. 住 所; 江別市○○町○○番地の○. 電 話; ０００－０００－００００. 工事発注担当課; 江別市○○部○○○課. 工期; 平成26年4月1日から 平成27年3月10日まで. 地盤改良または使用した改良土の種類; 表層混合処理工法. 対象工事施行規模; 5,000ｍ3［または 本（L= m）］. 対象工事施工期間; 平成26年6月15日から 平成26年9月30日まで. 使用した固化材の品名; ○○セメント（株）○○○ ○○型. 試験実施個数; 配合：2 施工：4 ＴＲ：1 土：1. 区 分; 採 取 日; 溶 出 量; 固化材添加量; 土 質; 備 考. 配合; H26; 5; 22; 0.02 mg/ℓ; 80 Kg/㎥; 砂質粘土. 26; 5; 22; 0.05; 100; 火山灰質粘土; Ａ. 施工; 26; 8; 10; 0.01; 70; 砂質粘土. 26; 9; 13; 0.33; 70; 砂質粘土; Ｂ. 26; 10; 3; 0.02; 70; 砂質粘土. 26; 10; 26; 0.01; 70; 砂質粘土. ＴＲ; 26; 9; 13; 0.02; 70; 砂質粘土; Ｂ. 土; 26; 5; 22; 0.01; －; 火山灰質粘土; Ａ. 注１）区分欄は配合設計段階(配合)、施工後段階(施工)、タンクリーチング試験(TR)、 土溶出試験(土)を記入のこと。 ２）土質欄は目視により推定される土質分類の名称を記入のこと。 ３）タンクリーチング試験、土の溶出試験及びこれに対応した施工後段階、配合設 計段階の試験結果備考欄には一対の記号(アルファベット等)を記入のこと。 ４）深度別に試験を実施したものは、採取深度を備考欄に記入のこと。 ５）報告書は地盤改良等の種類別、使用した固化材の種類別に作成する。